# **Algemene beschrijving**

Diepspoel wand wc gemaakt uit sanitair porselein met onzichtbare sifon en onzichtbare bevestiging.

De technologie van de hang wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof spoelwaterverdeler die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

De kunststof spoelverdeler wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand van 9cm

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig.

De hang wc is volledig afgerond tot tegen de muur en versmalt niet naar achter toe.

Het oppervlak vertoont geen inkeping om de bevestiging te verbergen en is volledig glad

De wc pot is voorzien van extra glazuurlaag

De bijkomende, unieke en onderhoudsvriendelijke glazuurlaag wordt tijdens het productieproces een tweede keer aan 1200°C gebakken en sluit zo de microporiën af.

Max oneffenheden 0.01 micron.

Hierdoor wordt er een gladder oppervlak gevormd waardoor er minder bacteriën en vuildeeltjes op het oppervlak blijven kleven

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein (sanitair porselein) met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Klasse 1 spoelvolume 4.5 of 6L volgens norm EN997

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Wand wc weerstaat aan een statische druk van 400kg gedurende 1 uur.

Rimfree zonder spoelboord

Diepte: 53cm

Breedte: 35.5cm

Hoogte: 33cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Bij plaatsing op 420mm zithoogte (zonder zitting) bevindt de sifon zich 90mm van de vloer

Dmv EFF3 verdoken bevestiging

# **Afbeelding**

